Voce di capitolato

Voce di capitolato per blocchi in calcestruzzo Blocchi da intonaco in calcestruzzo vibrocompresso, tipologia "Blocco 12x20x40", dimensioni nominali 120 mm x 195 mm x 395 mm (larghezza x altezza x lunghezza), prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare. I blocchi dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 rispettando i requisiti della Norma Europea UNI EN 771-3:2011 "Specifica per elementi di muratura - Parte 3: elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso", sia per quanto riguarda il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito. I blocchi dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti fissati dalla suddetta norma per gli "elementi per muratura comuni" come definiti dalla stessa. Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità: tolleranze dimensionali secondo Categoria D1 area percentuale di fori: 50 % (tolleranza +/- 5 %) massa volumica a secco lorda degli elementi: 1.300 kg/m3 (tolleranza +/- 10 %) massa volumica a secco netta del calcestruzzo: 2.200 kg/m3 (tolleranza +/- 10 %) resistenza media a compressione normalizzata: valore minimo di 12.0 MPa. L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione rilasciata dal produttore.