Voce di capitolato

Fornitura di masselli di calcestruzzo vibrocompresso “Doppio Strato”, tipologia "PREMIUM H8 - FILTER", spigoli vivi e superficie piana, spessore nominale 80 mm, strato di finitura al “Quarzo" in calcestruzzo “filtrante” (finemente poroso e permeabile all’acqua), strato di base in calcestruzzo “drenante” (macro-poroso e fortemente permeabile all’acqua), colore ____________________ , prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare.

I masselli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 rispettando la Norma Europea UNI EN 1338:2004 "Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni" per quanto riguarda il sistema di autocontrollo in produzione. Per le caratteristiche del prodotto finito dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:

- assorbimento di acqua non superiore al 6 % (marcatura B, corrispondente alla Classe 2).

- resistenza all'abrasione <= 20 mm (marcatura I, corrispondente alla Classe 4).

- Coefficiente di permeabilità del 100 %, per una pioggia di 190 mm/ora, del pavimento posato in condizioni “reali” (su 7 cm di pietrisco, 18 cm di ghiaia, 24 cm di terreno naturale) .

I masselli dovranno essere posati "a secco" secondo il “Codice di pratica per la posa in opera dei masselli autobloccanti in calcestruzzo” pubblicato dall’Assobeton (Edizione 1 / Volume 1, Milano, 2001) su progettazione realizzata con gli accorgimenti previsti nel “Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano”, pubblicato da Assobeton, Milano, 2005.